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	NOMBRE DEL PRODUCTO:
	PAPEL TYVEK (TEJIDO SINTÉTICO DE ALTA DENSIDAD)

	Fecha la solicitud (DD-MM-AA):
	

	Dependencia:
	Grupo de Trabajo de Gestión Documental y Archivo

	Necesidad:
	En cumplimiento del Programa de Almacenamiento y Realmacenamiento GD01-F29 del Plan de Conservación Documental GD01-F23 del Manual del Sistema Integrado de Conservación GD01-M03, la Entidad requiere este insumo como interfaz de protección en expedientes de conservación total y selección de acuerdo con las TRD y TVD. Se utiliza para salvaguardar soportes especiales (fotografías, dibujos, entre otros) que requieran una barrera física de alta resistencia y durabilidad.

	Requisitos generales:
	Material sintético no tejido formado por fibras de polietileno 100% de alta densidad (HDPE) unidas por calor y presión. Dimensiones: Rollos de 75 m x 70 cm (o según necesidad). Debe presentar alta resistencia al desgarro, a la perforación y al envejecimiento.

	Composición:
	Naturaleza: 100% polietileno de alta densidad. 
Estabilidad Química: Químicamente inerte, pH neutro, libre de ácidos y plastificantes.
 Propiedades: Color blanco, opaco, ligero, transpirable y resistente a la temperatura hasta 79 °C. Alta estabilidad dimensional.

	Empaque y rotulado:
	El empaque debe proteger el producto de la contaminación y daños físicos durante el transporte y almacenamiento, conservando su calidad técnica. El embalaje debe estar acorde con la cantidad de unidades solicitadas.

	Presentación:
	La presentación estará acorde con las necesidades de la Entidad.

	Calidad:
	El producto debe cumplir con las especificaciones técnicas descritas anteriormente.

	Obligaciones que exigir al contratista:
	Suministrar el material de acuerdo con las especificaciones técnicas requeridas y entregar ficha técnica del producto.

	Obligaciones del contratante:
	Verificar que el producto requerido cumpla con las especificaciones técnicas solicitadas.
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