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	NOMBRE DEL PRODUCTO:
	PAPEL SEDA BLANCO

	Fecha la solicitud (DD-MM-AA):
	

	Dependencia:
	Grupo de Trabajo de Gestión Documental y Archivo

	Necesidad:
	En cumplimiento del Programa de Almacenamiento y Realmacenamiento GD01-F29 del Plan de Conservación Documental GD01-F23 del Manual del Sistema Integrado de Conservación GD01-M03, la Entidad debe utilizar elementos que garanticen el adecuado almacenamiento de soportes documentales diferentes al papel. Este material se usará como interfaz de protección en expedientes con soportes especiales (fotografías, planos, dibujos) y para la elaboración de sobres de conservación para materiales anexos.

	Requisitos generales:
	Producto fabricado con fibras vegetales de alta calidad. Gramaje: entre 17 g/m² y 35 g/m². Apariencia lisa, delgada y traslúcida. No debe desprender pelusas ni contener partículas abrasivas que puedan afectar las emulsiones de soportes fotográficos.

	Composición:
	Propiedades: pH neutro (7.0). Libre de ácido, lignina y azufre. Sin blanqueadores ópticos químicos.
Características: Alta resistencia al rasgado (proporcional a su gramaje), resistencia a la decoloración, moldeable y biodegradable.

	Empaque y rotulado:
	El empaque no debe provocar daños ni rasgaduras y debe conservar la calidad en condiciones adecuadas de manejo, almacenamiento y transporte. El embalaje debe estar acorde con la cantidad de unidades solicitadas.

	Presentación:
	La presentación estará acorde con las necesidades de la Entidad.

	Calidad:
	El producto debe cumplir con las especificaciones técnicas descritas anteriormente.

	Obligaciones que exigir al contratista:
	Suministrar el material de acuerdo con las especificaciones técnicas requeridas y entregar ficha técnica del producto.

	Obligaciones del contratante:
	Verificar que el producto requerido cumpla con las especificaciones técnicas solicitadas.
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