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	NOMBRE DEL PRODUCTO:
	ENTRETELA (TEJIDO TÉCNICO PARA CONSERVACIÓN)

	Fecha la solicitud (DD-MM-AA):
	

	Dependencia:
	Grupo de Trabajo de Gestión Documental y Archivo

	Necesidad:
	En cumplimiento del Programa de Almacenamiento y Realmacenamiento GD01-F29 del Plan de Conservación Documental GD01-F23 del Manual del Sistema Integrado de Conservación GD01-M03, la Entidad debe utilizar materiales que garanticen el adecuado almacenamiento de algunas de las pruebas y/o muestras documentales que deban permanecer dentro de los expedientes tales como empaques de medicamentos, empaque de alimentos, mallas termoplásticas, muestras de tela, entre otros.
Con este material se elaborarán los sobres del tamaño requerido para el almacenamiento de los soportes documentales anteriormente mencionados. Esta actividad solamente se adelantará en los expedientes de conservación total y selección, de acuerdo con las TRD y TVD de la Entidad.
Así mismo, se emplearán para la elaboración de filtros perimetrales en los archivos que así lo requieran, con el objeto de impedir el ingreso de material particulado.
Se recomienda que la compra de este producto, este de acuerdo con las necesidades actuales, para evitar que éstos pierdan sus cualidades específicas.

	Requisitos generales:
	Producto textil tipo entretela, de textura suave y uniforme. Dimensiones: Ancho de 150 cm; Peso base: 30 g/m². Debe permitir la transpiración, pero actuar como barrera física efectiva contra el polvo. Acabado liso, libre de partículas abrasivas.

	Composición:
	Naturaleza: 100% poliéster de filamento continuo.
Estabilidad Química: Material inerte, pH neutro, libre de resinas adhesivas o componentes que puedan transferir color o migrar al soporte papel.
 Resistencia Térmica: Estable entre 125 °C y 150 °C.
Propiedades: No atrae ni retiene humedad excesiva (hidrofóbico), resistente a la degradación biológica (hongos y microorganismos).

	Empaque y rotulado:
	El embalaje debe proteger el producto de la contaminación externa y la humedad. Los rollos deben estar debidamente protegidos y rotulados con información del lote y composición.

	Presentación:
	La presentación estará acorde con las necesidades de la Entidad.

	Calidad:
	El producto debe cumplir con las especificaciones técnicas descritas anteriormente.

	Obligaciones que exigir al contratista:
	Suministrar el material de acuerdo con las especificaciones técnicas requeridas y entregar ficha técnica del producto.

	Obligaciones del contratante:
	Verificar que el producto requerido cumpla con las especificaciones técnicas solicitadas.
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