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	NOMBRE DEL PRODUCTO:
	CINTA FILMOPLAST-P

	Fecha la solicitud (DD-MM-AA):
	

	Dependencia:
	Grupo de Trabajo de Gestión Documental y Archivo

	Necesidad:
	En cumplimiento del Programa de Almacenamiento y Realmacenamiento GD01-F29 del Plan de Conservación Documental GD01-F23 del Manual del Sistema Integrado de Conservación GD01-M03, la Entidad debe utilizar insumos calidad archivo para dar estabilidad a los soportes en papel cuando presentan rasgaduras o faltantes. Esta cinta debe usarse sólo para solucionar rasgaduras en documentos de Conservación Total y Selección, de acuerdo con lo estipulado en las TRD o TVD en los archivos de gestión y central. Esta cinta se debe usar bajo la supervisión de un profesional del GTGDA y se debe evidenciar si antes de la intervención el documento requiere procesos de limpieza y desinfección previos, antes de realizar intervenciones menores.


	Requisitos generales:
	Cinta delgada, transparente, de calidad de conservación y elevada permanencia. Presenta alta estabilidad cromática (resistente al amarillamiento) y conserva su flexibilidad mecánica ante el envejecimiento natural; su función consiste en reparar y adherir rasgaduras sin comprometer la integridad del soporte

	Composición:
	Estabilidad Química: Libre de ácido y de lignina. Adhesivo y papel tamponado con reserva alcalina (carbonato de calcio). 
pH: Alcalino (aprox. 9.2). 
Pureza: Libre de fibras de madera y disolventes químicos. 
Propiedades Físicas: Filamentos delgados, alta resistencia a la rotura, grosor de 20 g/m² y superficie mate (casi invisible).

	Empaque y rotulado:
	El embalaje debe proteger el producto de la humedad y el polvo. Producto debidamente rotulado con fecha de fabricación, número de lote, fecha de vencimiento y composición detallada.

	Presentación:
	La presentación estará acorde con las necesidades de la Entidad.

	Calidad:
	El producto debe cumplir con las especificaciones técnicas descritas anteriormente.

	Obligaciones que exigir al contratista:
	Suministrar el material de acuerdo con las especificaciones técnicas requeridas y entregar ficha técnica del producto.

	Obligaciones del contratante:
	Verificar que el producto requerido cumpla con las especificaciones técnicas solicitadas.
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